ESSO UNIFLO DIESEL

| POPIS ESSO UNIFLO DIESEL je vysoce výkonný, vícerozsahový motorový olej, viskozitní třídy SAE 15W-40 vyvinutý pro použití ve všech typech naftových motorů osobních automobilů. Nabízí spolehlivou ochranu v průběhu celého roku. ESSO UNIFLO DIESEL se vyznačuje následujícími charakteristickými vlast-nostmi: - Výkonnostními rezervami při celoročním používání. - Vysokou detergentní schopností, tj. udržuje válce motoru v čistém stavu a zabraňuje tvorbě úsad. - Malým sklonem ke zvyšování viskozity (houstnutí) i při intenzivním působení částeček sazí tvořících se v naftovém motoru. |  |  | POUŽITÍ ESSO UNIFLO DIESEL je určen pro mazání všech typů naftových motorů osobních automobilů nepřeplňovaných i přeplňovaných. Při použití oleje je nutné respektovat speciální předpisy výrobce motoru, včetně povolené viskozity oleje a intervalu jeho výměny. Kvalitativní standarty: - ACEA B2 - API CF Povolení: - Peugeot - Naftové motory - VW 505 00 (11/92) - Mercedes-Benz list 228.1 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Technické parametry Směrodat. hodnoty dle DIN 55350 díl 12 |  |  |  | Zkušební metoda |
|  | ESSO UNIFLO DIESEL 15W-40 |  |  |  |  |
|  | Kinematická viskozita při 100 °C při 40 °C | mm2/s mm2/s |  | 14,5 10695 | DIN 51 562 |
|  | Dynamická viskozita při -15 °C | mPa.s |  | 3300 | DIN 51 398 |
|  | Viskozitní index |  |  | 142 | DIN ISO 2909 |
|  | Hustota při 15 °C | kg / m3 |  | 833 | DIN 51 757 |
|  | TBN | mg KOH / g |  | 10,5 | DIN ISO 3016 |
|  | Bod vzplanutí | °C |  | 225 | DIN ISO 2592 |
|  | Bod tuhnutí | °C |  | -27 | DIN ISO 3016 |
|  | Popel (síranový) | hmotnostní % |  | 1,5 | DIN 51 575 |
|  | Viskozitní třída SAE |  |  | 15W-40 | SAE J 300 |

Jedná se o informativní údaje, v případě reklamace je nutné postupovat v souladu se všeobecnými dodacími podmínkami. Další informace jsou obsaženy v listu s bezpečnostními údaji.

-Ochrana zdraví: Při zacházení s mazivy je třeba dbát na všeobecná pravidla ochrany při práci, viz list s bezpečnostními údaji.