MORNOP 55

| POPIS MORNOP 55 je vodou nemísitelná chladící a mazací látka, která je určena především pro sériovou výrobu těžce zhotovitelných dílů forem metodou plastického přetváření - lisování. Během procesu přetváření vytváří chladící a mazací látka mezi nástrojem a přetvářeným materiálem účinnou oddělovací vrstvu, která zůstává stabilní i při velkých tlacích a teplotách. Díky této mazací vrstvě je redukovánotření mezi nástrojem a materiálem a snižuje se opotřebení a tečení materiálu při přetváření je pozitivně ovlivněno. Výsledkem toho je velká rozměrová a tvarová přesnost při vysoké povrchové kvalitě vylisovaných výrobků. Životnost nástrojů zůstává zachována po dlouhou dobu. | Vynikající výkonost produktu MORNOP 55 je dána kombinací specielně vybraných aditiv v derivátech oleje a sirných sloučenin. Produkt neobsahuje sloučeniny chloru. POUŽITÍ MORNOP 55 se požívá k plastickému lisování za tepla i za studena - mimo jiné pro: - plastické přetváření za studena korunkových a převlečných matic z materiálů Qst32-3, Qst36-2 na postupových lisech, průměr polotovaru do 27mm - plastické přetváření za středních teplot šroubů s křížovou hlavou a se specielními hlavami z X12CrNiMoTi1810, průměr polotovaru do 8 mm - plastické přetváření za středních teplot strojních šroubů s šestihrannou hlavou pro klíče velikosti 10 z materiálu X5CrNi189 |
| --- | --- |

| Technické parametry dle DIN 55 350 díl 12 |  |  | Zkušební metoda |
| --- | --- | --- | --- |
| MORNOP 55 |  |  |  |
| Vzhled | hnědý, čirý |  |  |
| Kinematická viskozita při 20 °C 40 °C | mm2/s mm2/s | 150 55 | DIN 51 562 část 1 |
| Hustota při 15 °C | kg/m3 | 890 | DIN 51 757 |
| Bod vzplanutí (o.k. Clev.) | °C | 210 | DIN ISO 2592 |
| Bod tuhnutí | °C | -33 | DIN ISO 3016 |
| Barva | č. barvy | 2 | DIN ISO 2049 |
| Korozivní účinky na měď | st. kor. | 4-100A3 | DIN 51 759 |

Jedná se o informativní údaje, v případě reklamace je nutné postupovat v souladu se všeobecnými dodacími podmínkami. Další informace jsou obsaženy v listu s bezpečnostními údaji.

-Ochrana zdraví: Při zacházení s mazivy je třeba dbát na všeobecná pravidla ochrany při práci, viz list s bezpečnostními údaji.