GREASE LT 2

| POPIS GREASE LT 2 je částečně syntetické, velmi výkonné, víceúčelové mazivo s vynikající trvanlivostí(LT= long term). Je formulováno na základě komplexního litného zpevňovadla a směsi polyalfaolefinů s ropným parafinickým olejem. Pro plastické mazivo GREASE LT 2 je charakteristické: - Vlastnosti vyplývající z použití částečně syntetického základového oleje: - Směs základových olejů - polyalfaolefinů a parafinického ropného oleje - byla optimalizována s ohledem na požadované aplikační vlastnosti plastického maziva, tj. široké rozmezí pracovních teplot a použití jako dlouhodobého nebo celoživotního maziva. - Schopností zmírňovat opo-třebení a přenášet zatížení: - Plastické mazivo obsahuje aditiva zajišťující kvalitní ochranu namazaných součástí proti opotřebení a tribokorozi. V případě vibrací se aktivují vysokotlaká aditiva. - Mimořádně dlouhá životnost: - Mimořádná životnost plastického maziva GREASE LT 2 byla prokázána výsledky zkoušek na přístroji FAG FE 9 s valivým ložiskem. Životnost F 50 při 120°C přesáhla 3000 hod. To 10 až 15 krát překračuje hodnotu dosahovanou běžnými ložiskovými nebo víceúčelovými plastickými mazivy. | - V důsledku mimořádné životnosti plastického maziva GREASE LT 2 mohou být za určitých okolností, např. pokud není mazivo extrémně znečišťováno, výrazně prodloužené intervaly domazávání. - POUŽITÍ - Plastické mazivo GREASE LT 2 lze aplikovat v rozmezí pracovních teplot od -35 do +160°C, krátkodobě i při vyšší teplotě. - Je určené jako trvanlivá náplň např. výsuvných ložisek spojek, u kterých byla překročena výkonnostní hranice konvenčních plastických maziv na bázi litných komplexních zpevňovadel (např. ESSO UNIREX N 3). - Dále je vhodné pro ložiska s vysokou obvodovou rychlostí a parametrem nxdm více než 500 000 mm/ min. - Kvalitativní standarty: - GREASE LT 2 : - Splňuje požadavky DIN 51 825 na plastická maziva KP 2 P-30. - Je označen podle DIN 51 502 jako plastické mazivo KP 2 P-30 - Povolení: - Povolení NATO-Code G-421, dle BWB TL 9150 - 0075/ 1 - INA: N 12405 - SM 06 GREASE LT 2 byl dříve znám pod vývojovým označením FETT EGL 47 186 Data o produktu: viz. druhý list. |
| --- | --- |

| Technické parametry Směrodat. hodnoty dle DIN 55350 díl 12 |  |  | Zkušební metoda |
| --- | --- | --- | --- |
| GREASE LT 2 |  |  |  |
| NLGI - konzistenční stupeň |  | 2 | DIN 51 818 |
| Penetrace po prohnětení | 0,1 mm | 285 | DIN ISO 2137 |
| Teplotní rozsah použití | °C | -35 až +160 | DIN 51 825 |
| Zpevňovadlo | Litné komplexní |  |  |
| Teplota skápnutí | °C | > 250 | DIN ISO 2176 |
| Odolnost proti vodě | St. zhodnocení při zkušební teplotě | 1-90 1-80 | DIN 51 807, část 1 DIN 51 807, část 2 |
| Točivý moment při nízké teplotě při -30°C Počáteční moment Moment při běhu | mN m mN m | 350 70 | ASTM D 1478 |
| Zkouška na SKF-R2F zkuš. stroji s valivým ložiskem: Postup B při zkuš. teplotě 140°C | Nález - ložisko Nález-mazivo | 1-1 1-1 | DIN 51 806, část 2 |
| Zkouška na čtyřkuličkovém stroji Svárové zatížení postup D / E Průměr vrchlíku | N mm | 3400 0,72/ 0,78 | DIN 51 350, část 4 DIN 51 350, část 5 |
| Test na Timkenově zkuš. stroji- váha břemene | kg | 9 | ASTM D 2509 |
| Zkouška maziva na přístroji FAG FE9 s valivým ložiskem postup 02-A/1500/6000-120/160 | F10 h F 50 h | 1800/ 100 >2800/ 135 | DIN 51 821 |
| Čerpatelnost při +20°C/-20°C, 7 mm vnitřní průměr trubky Dopravené množství 1 g / min 10 g / min 100 g / min | bar | 1,8 / 10,4 3,0 / 13,8 4,7 / 27,5 | E DIN 51 816 |
| Tlak tečení při -35 °C/ -40°C | hPa | 1450 / 2150 | DIN 51 805 |
| Odolnost proti oxidaci Pokles tlaku po 100 h při 100 °C | kPa | 10 | DIN 51 808 |
| Zkouška na korozivnost (SKF Emcor Test) | Stup. koroze | 0 a 1 | DIN 51 802 |
| Koroze na mědi | Stup. koroze | 1 při 100 | DIN 51 811 |
| Obsah pevných mechanických nečistot větších než 25 mikrometr | mg /kg | < 20 | DIN 51 813 modif. |
| Obsah vody | % hm | < 0,1 | DIN ISO 3733 |
| Odlučitelnost oleje při normální zkoušce - 7 dní při 40°C | % hm | 4 | DIN 51 817 |
| Působení na těsníci hmotu SRE-NBR 1 po 7 dnech při 100°C Relativní změna objemu Změna tvrdosti SHORE-A | % SH | 3,2 0 | DIN 53 538, část 1 DIN 53 521 DIN 53 505 |
| Základový olej -Typ Kinematická viskozita při 40 °C | mm2 /s (cSt) | Ropný +PAO 80 | DIN 51 562, část 1 |
| Výkonová klasifikace |  | KP 2 P-30 | DIN 51 826 |
| Označení |  | KP 2 P-30 | DIN 51 502 |

Jedná se o informativní údaje, v případě reklamace je nutné postupovat v souladu se všeobecnými dodacími podmínkami. Další informace jsou obsaženy v listu s bezpečnostními údaji.

-Ochrana zdraví: Při zacházení s mazivy je třeba dbát na všeobecná pravidla ochrany při práci, viz list s bezpečnostními údaji.