UNIVIS HETG

Hydraulický olej šetrný k životnímu prostředí na bázi rostlinného oleje

| POPIS UNIVIS HETG je hydraulický olej vyráběný z rostlinné suroviny. Na základě použité suroviny je ve srovnání s hydraulickými oleji na bázi ropy snadněji biologicky odbouratelný*. Kromě toho je zařazen mezi látky se stupněm ohrožení vod (WGK) 0. Při případných olejových haváriích je v důsledku těchto vlastností podstatně sníženo znečištění půdy a spodních vod. Velmi příznivá závislost viskozity na teplotě umožňuje uplatnění oleje v širokém rozmezí pracovních teplot. Dobré mazací vlastnosti poskytují značnou ochranu zařízení proti otěru. * (podle testu CEC-L-33-T-82) | POUŽITÍ UNIVIS HETG je obecně použitelný jako hydraulický olej. Je vhodný především pro aplikace v ekologicky citlivých oblastech, např. v: - blízkosti řek, jezer a ve vodních ochranných pásmech, - zemědělství a lesním hospodářství. při použití je nutné respektovat předpisy výrobce týkající se hydralických olejů šetrných k životnímu prostředí. Kvatlitativní standardy: UNIVIS HETG splňuje svými mazivostně-technickými harakteristikami požadavky na hydraulické oleje HLP podle DIN 51 524, část 2. |
| --- | --- |

| Technické parametry Směrodat. hodnoty dle DIN 55350 díl 12 |  |  | Zkušební metoda |
| --- | --- | --- | --- |
| UNIVIS HETG |  |  |  |
| Kinematická viskozita při 0 °C přI 40°C přI 100°C | mm2/s | 230 40 9 | DIN 51 562, část 1 |
| Viskozitní index |  | 210 | DIN ISO 2909 |
| Hustota při 15 °C | kg/m3 | 920 | DIN 51 757 |
| Bod vzplanutí o.k. (Clev.) | °C | 300 | DIN ISO 2592 |
| Bod tuhnutí | °C | -36 | DIN ISO 3016 |
| Protikorozní vlastnosti na oceli | Stup. koroze | 0 - A | DIN 51 585 |
| Koroze na mědi 3h/ 100°C | Stup. koroze | 1-100 A 3 | DIN 51 759 |
| Deemulgační schopnost při 54°C | min | 20 | DIN 51 599 |
| Schopnost oddělení vzduchu | min | 1 | DIN 51 381 |
| FZG test, A/8.3/90: Stupeň síly způsobující poškození |  | 12 | DIN 51 354, část 2 |

Jedná se o informativní údaje, v případě reklamace je nutné postupovat v souladu se všeobecnými           dodacími podmínkami. Další informace jsou obsaženy v listu s bezpečnostními údaji.

-Ochrana zdraví: Při zacházení s mazivy je třeba dbát na všeobecná pravidla ochrany při práci, viz list s bezpečnostními údaji.