RUST-BAN 393

| POPIS RUST-BAN 393 je prostředek na ochranu proti korozi, formulovaný na základě speciálních aditiv a organického rozpouštědla. Je především určen pro dočasnou konzervaci součástek zařízení jemné mechaniky. Pro RUST-BAN 393 jsou charakteristické následující vlastnosti: - Vynikajícím způsobem odpuzuje vodu. Po aplikaci produktu a odpaření rozpouštědla se vytvoří transparentní, tenký, mastný ochranný film, který mimořádně účinně chrání kovové povrchy proti působení vlhkosti. RUST-BAN 393 je možné z povrchu předmětů odstranit vhodným organickým rozpouštědlem, např. ESSOVARSOL, ESSO CLEAN, nebo průmyslovými čistícími prostředky na vodní bázi. | POUŽITÍ RUST-BAN 393 je především určen pro: - Dočasnou konzervaci, např. částí telefonních a dálnopisných zařízení, kancelářských strojů, drobných součástek vozidel, tenkých tyčí a plechů, různých ocelových dílů. - Mezioperační nebo i dlouhodobou konzervaci polotovarů a výrobků, které jsou skladovány nebo manipulovány nezabalené v chráněných prostorách. - Konzervaci průmyslových výrobků přepravovaných bez nebo v obalech na uzavřených dopravních prostředcích. - Pro dlouhodobou kozervaci výrobků, které budou uskladněny nebo provozovány v uzavřených prostorách. |
| --- | --- |

| Technické parametry Směrodat. hodnoty dle DIN 55350 díl 12 |  |  | Zkušební metoda |
| --- | --- | --- | --- |
| RUST-BAN 393 |  |  |  |
| Kinematická viskozita při 20 °C | mm2/s | 1,5 | DIN 51 562, část 1 |
| Hustota při 15 °C | kg/m3 | 810 | DIN 51 757 |
| Bod vzplanutí | °C | 46 | DIN 51 755 |
| Třída nebezpečnosti |  | A II (VbF) |  |
| Vlhká komora | h | cca 1500 | DIN 51 359 * |
| Působení kondensované vody- proměnné klima KFW | Počet cyklů | cca 50 | DIN 50 017* |
| Tloušťka filmu | mikro m | cca 1 |  |
| Vydatnost | m 2 / kg | cca 125 |  |
| Doba schnutí | h | cca 0,5 |  |

* Výběr: Broušení (brusné plátno zrnění 240) a nanesení vrstvičky na zkušební plech podle ASTM D-1748

Jedná se o informativní údaje, v případě reklamace je nutné postupovat v souladu se všeobecnými dodacími podmínkami. Další informace jsou obsaženy v listu s bezpečnostními údaji.

-Ochrana zdraví: Při zacházení s mazivy je třeba dbát na všeobecná pravidla ochrany při práci, viz list s bezpečnostními údaji.