FANOX AN 32, 38

| POPIS FANOX AN 32 a FANOX AN 38 jsou řezné oleje nemísitelné s vodou určené pro třískové obrábění součástek z dobře obrobitelných materiálů. Přísady obsažené v těchto řezných olejích zabezpečují co nejlepší řezné podmínky v místě působení, snižují tvorbu olejové mlhy na pracovišti, polotovary i hotové výrobky dočasně chrání proti korozi. Tyto řezné oleje nezabarvují součásti z mědi nebo měděných slitin. Nízkoviskózní FANOX AN 32 se vyznačuje velmi dobrou chladící a vymývací schopností, což umožňuje rychlé odstraňování částeček vznikajících např. broušením. Viskóznější FANOX AN 38 má vynikající mazací a chladící vlastnosti, které předurčují jeho aplikaci pro výroby na automatických soustruzích, při relativně vysokém výkonu obrábění. FANOX AN 32 a FANOX AN 38 neobsahují aditiva s chlórem. | POUŽITÍ FANOX AN 32 se používá na: - Broušení hliníkových profilů na pásových bruskách. - Podélné a čelní soustružení, vrtání, frézování, řezání závitů, protahování součástek ze slitin mědi a zinku. - Výrobu přesných a normovaných dílů z hliníkových a měděných slitin a z lehce obrobitelných konstrukčních ocelí. FANOX AN 38 se používá na: - Hromadnou výrobu součástek z lehce obrobitelných konstrukčních a automatových ocelí. - Odvalovací frézování ozubených kol z nízkolegovaných ocelí. - Soustružení, vrtání, řezání závitů a frézování spojovacích prvků, při výrobě přesných a normovaných součástek z nástrojových a zušlechtilých ocelí. - Broušení frézek z tvrdých nástrojových ocelí na vysokorychlostních CNC bruskách s diamantovými kotouči. |
| --- | --- |

| Technické parametry Směrodat. hodnoty dle DIN 55350 díl 12 |  |  |  | Zkušební metoda |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FANOX AN |  | 32 | 38 |  |
| Kinematická viskozita při 20 °C při 40 °C | mm2/s mm2/s | 14 8 | 52 21 | DIN 51 562, část 1 |
| Hustota při 15 °C | kg/m3 | 858 | 865 | DIN 51 757 |
| Bod vzplanutí o.k. (Clev.) | °C | 140 | 190 | DIN ISO 2592 |
| Bod tuhnutí | °C | -30 | -30 | DIN ISO 3016 |
| Koroze na mědi | Stup. koroze | 1-100 A 3 |  | DIN 51 759 |
| Barva | Číslo barvy | < 2 |  | DIN ISO 2049 |

Jedná se o informativní údaje, v případě reklamace je nutné postupovat v souladu se všeobecnými dodacími podmínkami. Další informace jsou obsaženy v listu s bezpečnostními údaji.

-Ochrana zdraví: Při zacházení s mazivy je třeba dbát na všeobecná pravidla ochrany při práci, viz list s bezpečnostními údaji.