TEXTILMASCHINENOEL

S 46

| POPIS Olej pro mazání textilních strojů. Obsahuje přísady umožňující odstranění oleje z textilie vypráním. | POUŽITÍ TEXTILMASCHINENOEL S 46 je určen pro mazání textilních strojů. |
| --- | --- |

| Technické parametry Směrodat. hodnoty dle DIN 55350 díl 12 |  |  | Zkušební metoda |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TEXTILMASCHINENOEL S 46 |  |  |  |  |  |
| Kinematická viskozita při 40 °C | mm2/s | 50 | DIN 51 550 ve spojení s DIN 51 561 nebo DIN 51 562, část 1 |  |  |
| Hustota při 15 °C | kg/m3 | 890 | DIN 51 757 |  |  |
| Bod vzplanutí o.k. (Clev.) | °C | 200 | DIN ISO 2592 |  |  |
| Bod tuhnutí | °C | -18 | DIN ISO 3016 |  |  |
| Neutralizační číslo | mg KOH / g | 1,7 | DIN 51 558, část 1 |  |  |
| Koroze na mědi | Stup. koroze | - | DIN 51 759 |  |  |
| Stanovení nerozpustných látek | g / 100 g | - | DIN 51 592 |  |  |
| Barva podle Saybolta | g/ 100 g | - | DIN 51 411 |  |  |
| ISO -viskozitní klasifikace | ISO VG | 46 | DIN 51 519 |  |  |

Jedná se o informativní údaje, v případě reklamace je nutné postupovat v souladu se všeobecnými dodacími podmínkami. Další informace jsou obsaženy v listu s bezpečnostními údaji.

-Ochrana zdraví: Při zacházení s mazivy je třeba dbát na všeobecná pravidla ochrany při práci, viz list s bezpečnostními údaji.