Essolube XT 201

SAE 15W-40

Vysoce hodnotný olej pro naftové a benzínové motory

| Popis Essolube XT 201 je vysoce hodnotný vícerozsahový olej viskozitní třídy SAE 15W-40. Je vyroben z vysoce rafinovaného základového oleje a pomocí osvědčené technologie aditivace. Je koncipován pro nasazení v normálních provozních podmínkách při standardních intervalech výměny oleje. Použití Je vhodný pro nasazení v nepřeplňovaných i v přeplňovaných naftových motorech a v benzínových motorech při standardních intervalech výměny oleje doporučených výrobcem. | Výkonnostní parametry Kvalitativní standardy: API CF-4/SF CCMC D4 Povolení: MB 227.1 Výhody - Provozně ekonomický olej pro celoroční použití. - Spolehlivě chrání před opotřebením během celé životnosti motoru při dodržování předepsaných intervalů výměny oleje. |
| --- | --- |

| Technické parametry |  |  | Zkušební metoda |
| --- | --- | --- | --- |
| Kinematická viskozita při 100 °C při 40 °C | mm2/s mm2/s | 14,0 105 | DIN 51 562 |
| Viskozitní index |  | 135 | DIN ISO 2909 |
| Dynamická viskozita při -20 °C | mPa.s | 3060 | DIN 51 398 |
| Hustota při 15 °C | kg/m3 | 883 | DIN 51 757 |
| Bod vzplanutí | °C | 226 | DIN ISO 2592 |
| Bod tuhnutí | °C | -27 | DIN ISO 3016 |
| Sulfátový popel | hmot. % | 1,2 | DIN 51 575 |

Jedná se o informativní údaje, v případě reklamace je nutné postupovat v souladu se všeobecnými dodacími podmínkami. Další informace jsou obsaženy v listu s bezpečnostními údaji.

-Ochrana zdraví: Při zacházení s mazivy je třeba dbát na všeobecná pravidla ochrany při práci, viz list s bezpečnostními údaji.