WYROL H 15, 22

| POPIS WYROL H 15 a H 22 byly vyvinuty speciálně pro použití ve válcovnách hliníku (tzv. oleje „nonstaining“). Díky kombinaci aditiv a základových komponentů se oleje vyznačují vynikající odolností proti stárnutí stejně jako dobrou ochranou před opotřebením. POUŽITÍ WYROL H 15 a H 22 jsou speciální oleje pro hydraulické systémy válcovacích stolic, které jsou určené pro válcování hliníku. Při průniku této hydrauliky do válcovacího oleje až do koncentrace 15%, nemá toto negativní vliv na kvalitu povrchu hliníkového plechu při dodržení běžných žíhacích teplot (nad 280°C) - nevznikají hnědé fleky. | Oleje WYROL H je možno použít v hydraulických zařízeních, kde jsou axiální pístová čerpadla až do tlaků 280 bar. Kvalitativní standard WYROL H 15 a WYROL H 22 odpovídají požadavkům americké asociace US Food and Drug Administration (FDA) na maziva, které mohou příležitostně přijít do kontaktu s potravinou. (Regulations 21 CFR 178.3570). |
| --- | --- |

| Technické parametry dle DIN 55 350 část 12 |  |  |  | Zkušební metoda |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| WYROL |  | H 15 | H 22 |  |
| Vzhled |  | čirý jako voda |  | vizuálně |
| Kinematická viskozita při 40 °C při 100°C | mm2/s mm2/s | 15 4,1 | 22 5,5 | DIN 51 562 |
| Hustota při 15 °C | kg/m3 | 845 | 850 | DIN 51 757 |
| Bod vzplanutí u.k. | °C | 136 | 138 | DIN 51 758 |
| Bot tuhnutí | °C | -18 | -18 | DIN ISO 3016 |
| Neutralizační číslo | mgKOH/g | 0,6 | 0,6 | DIN 51 558 část 1 |
| Koroz. účinky na měď | st. koroze | 1-100A3 | 1-100A3 | DIN 51 759 |
| Protikorozní vlastnosti na oceli | st. koroze | 0-A 0-B | 0-A 0-B | DIN 51 585 |
| Stárnutí, zvýšení neutraliz. čísla po 1000h při 95°C | mgKOH/g | <1,0 | <1,0 | DIN 51 587 |
| Test FZG | st. poškoz. síly | 10 | 10 | DIN 51 354 část 2 |

Jedná se o informativní údaje, v případě reklamace je nutné postupovat v souladu se všeobecnými dodacími podmínkami. Další informace jsou obsaženy v listu s bezpečnostními údaji.

-Ochrana zdraví: Při zacházení s mazivy je třeba dbát na všeobecná pravidla ochrany při práci, viz list s bezpečnostními údaji.