KUTWELL 42

Univerzální emulgační obráběcí kapalina

| POPIS KUTWELL 42 je emulgační obráběcí kapalina primárně určený pro třískové obrábění kovů. Je formulován na bázi velmi kvalitních ropných olejů a obsahuje vhodně zvolené emulgátory a stabilizátory inhibitory koroze a biocidy, které zaručují dlouhou životnost emulze. Chemicky odolné barvy používané k nátěrům strojů (např. dvousložkové laky) nejsou emulzí poškozovány. - KUTWELL 42 neobsahuje sekundární aminy, dusitany, ani sloučeniny chlóru a bóru a představuje tak významný přínos k hygieně na pracovišti a k ochraně životního prostředí. Před každým novým naplněním stroje produktem KUTWELL 42 by systém chladící kapaliny měl být pečlivě ošetřen a vyčištěn přípravkem SYSTEMREINIGER EXTRA společnosti ESSO. - Stanovení koncentrace produktu KUTWELL 42 pomocí ručního refraktometru - přepočítávací faktor 1,0. | POUŽITÍ KUTWELL 42 představuje typ univerzálního emulgačního oleje pro třískové obrábění kovů lze jej použít pro vrtání, soustružení, řezání a broušení konstrukčních dílů z hliníku, slitin mědi, konstrukčních ocelí, běžných i ocelí k zušlechtění, temperované litiny. Doporučené provozní koncentrace : (objemové %) Běžné obrábění 4 - 10 Broušení 2 - 4 Kvalitativní standardy : S ohledem na svoje složení splňuje KUTWELL 42 požadavky TRGS 611. Výhody: - Vysoká stabilita emulze - Dobrá ochrana proti bekteriím - Dobrá ochrana proti korozi - Univerzální použití - Nízká pěnivost |
| --- | --- |

| Technické parametry |  |  | Zkušební metoda |
| --- | --- | --- | --- |
| KUTWELL 42 |  |  |  |
| Vzhled |  | hnědá,čírá | vizuálně |
| Kinematická viskozita při 40 °C | mm2/s | 50 | ISO 3104 |
| Hustota při 15 °C | kg/m3 | 900 | ISO12185 |
| Bod tuhnutí | °C | -12 | ISO 3016 |
| Bod vzplanutí | °C | 150 | DIN 51 369 |
| Vlastnosti emulze: |  |  |  |
| Vzhled (5%) |  | mléčně bílá | vizuálně |
| PH (1%) |  | 8,8 | ASTM E 70 |
| Koroze (3%) | Stupeň koroze | 0 | DIN 51360 T1 |
| Pěnivost (5%) | minuty | < 1 | ESSO |
| Stabilita emulze po 24 h (5%) |  | Olej se neodděluje | ESSO |

Jedná se o informativní údaje, v případě reklamace je nutné postupovat v souladu se všeobecnými dodacími

podmínkami. Další informace jsou obsaženy v listu s bezpečnostními údaji. Ochrana zdraví: Při zacházení s

mazivy je třeba dbát na všeobecná pravidla ochrany při práci, viz list s bezpečnostními údaji.